**SK**

**A/ Postup urýchlenia patinácie cortenu, pomalšia varianta:**

1. **Príprava povrchu:**

* Povrch zbavte mastnoty a nečistôt – ideálne umyte jarovou vodou alebo odmasťovacím prostriedkom.
* Opláchnite čistou vodou a nechajte vyschnúť.
* Ak je povrch hladký, môžete ho jemne prebrúsiť brúsnou hubkou, aby sa proces spustil rovnomerne.

1. **Aktivačný roztok:**

* Zmiešajte:
  + ocot (bežný 8 % alebo viac) – pôsobí ako kyselina, naruší povrch,
  + kuchynskú soľ – urýchli oxidáciu,
  + vodu – na zriedenie.
* Orientačný pomer:
  + 1 diel octu,
  + 1 diel vody,
  + 1–2 lyžice soli na liter roztoku.
* Miešajte, kým sa soľ nerozpustí.

1. **Nanášanie:**

* Roztok nastriekajte rozprašovačom alebo natrite štetcom na celý povrch.
* Nechajte pôsobiť na vzduchu – už počas pár hodín začne povrch oranžovieť.
* Pre intenzívnejší efekt proces zopakujte viackrát denne počas 1–3 dní.

1. **Dokončenie:**

* Po dosiahnutí požadovaného vzhľadu je možné proces zastaviť opláchnutím čistou vodou.
* Ak chcete patinu zakonzervovať (napr. aby neprášila alebo sa ďalej nemenila), je možné použiť špeciálny fixačný náter alebo číry vosk/olej na kovy.

⚠️ **Tipy a upozornenia:**

* Roztok aplikujte vonku alebo v dobre vetranom priestore – pri schnutí môže zapáchať.
* Pozor na podklad (dlažba, betón, drevo) – roztok aj vznikajúca hrdza môžu zanechať škvrny.
* Výsledok nie je vždy 100 % rovnomerný – práve to robí corten zaujímavým.

**B/ Postup urýchlenia patinácie cortenu, rýchlejšia varianta:**

1. **Príprava povrchu**

* Rovnako ako pri octovej metóde: umyte jarovou vodou, odmastite a prípadne prebrúste jemným šmirgľom/brúsnou hubkou.
* Opláchnite čistou vodou a osušte.

1. **Aktivátor – recept**  
   Do rozprašovača alebo nádoby si pripravte zmes:

* 100 ml 3 % peroxidu vodíka,
* 50 ml octu (8–10 %),
* 1–2 lyžičky kuchynskej soli.  
  → Soľ dobre rozmiešajte, kým sa nerozpustí.  
  💡 Pre väčšie plochy môžete násobiť pomery.

1. **Nanášanie**

* Nastriekajte alebo natrite na celý povrch.
* Proces začne okamžite peniť a hrdzavieť – už počas niekoľkých minút sa objaví prvá oranžová vrstva.
* Nechajte vyschnúť na vzduchu.

1. **Opakovanie**

* Pre sýtejšiu farbu a viac vrstiev patiny opakujte niekoľkokrát za deň.
* Počas 1–3 dní dosiahnete výraznú rovnomernú hrdzu.

1. **Dokončenie**

* Ak ste spokojní, môžete povrch opláchnuť čistou vodou a nechať ho prirodzene dozrievať.
* Na zafixovanie a obmedzenie ďalšieho „prašnenia“ patiny použite transparentný vosk, olej na kovy alebo špeciálny ochranný lak na corten.

⚠️ **Bezpečnostné tipy:**

* Používajte rukavice a okuliare – peroxid s octom je mierne leptavý.
* Pracujte vonku, pretože reakcia môže uvoľňovať mierny zápach.
* Dávajte pozor na podklad – odkvapkávajúci roztok farbí a leptá.